「施工管理記録」様式目次

この様式は、独立行政法人水資源機構の土木請負工事において土木工事施工管理基準に基づき請負者が行う施工管理の記録様式を編集したものである。

〔注〕様式番号のないものは地盤工学会、土木学会等を参考にすること。

| 様式番号 | 様 式 名 称 | 頁 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5－1 5－2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Ⅰ 出来形管理記録様式 出来形管理図表（表紙） 測定結果一覧表 出来形管理図表 度数表 クイ打成績表（１） 〃 （２） Ⅱ 品質管理記録様式 品質管理図表（表紙） 塗膜厚測定管理図 コンクリート中の塩分測定表 Ｘ―Ｒ管理データシート（１） 〃 〃 （２） Ｘ―Ｒ管理図 Ｘ―Ｒｓ―Ｒｍ管理図データシート（１） 〃 〃 （２） Ｘ―Ｒｓ―Ｒｍ管理図 セメント比重試験 セメント粉末度試験 セメント凝結試験 セメント強度試験 細骨材の比重及び吸水率試験 |  |

| 様式番号 | 様 式 名 称 | 頁 |
| --- | --- | --- |
|  | 粗骨材の比重及び吸水率試験 ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験 骨材の洗い試験 骨材の安定性試験 粗骨材中の軟石量試験 細骨材の有機不純物試験 細骨材の表面水率試験 骨材のふるい分け試験 骨材試験成績一覧表 コンクリートのスランプ試験 フレッシュコンクリートの空気量の試験 フレッシュコンクリートの洗い分析試験 コンクリートの圧縮強度試験 コンクリート曲げ強度試験 土の含水比試験 現場における土の単位体積重量試験（砂置換法） ＣＢＲ試験 修正ＣＢＲ試験 現場ＣＢＲ試験 道路の平板戴荷試験 土の直接せん断試験 コーン指数測定試験 土の一軸圧縮試験 三軸圧縮試験 土の圧密試験 土の透水試験 土の液性限界塑性限界試験 土粒子の密度試験 |  |

| 様式番号 | 様 式 名 称 | 頁 |
| --- | --- | --- |
|  | 突固めによる土の締固め試験 アスファルト試験成績一覧表 アスファルト粘度温度表 粗骨材試験成績一覧表（砕石） 細骨材 〃 〃 （砂） 石粉及びスクリーニングス試験成績一覧表 骨材粒度曲線表（アスファルト） 合材粒度フルイ分け試験及びアスファルト混合物の配合設計 骨材の推定変動範囲 骨材配合率の比重補正 骨材配合率及び合成密度（室内試験） 合成粒度曲線（室内試験） 試験配合表（アスファルト量別） 理論最大密度（アスファルト量別） マーシャル試験結果 試験結果図表 マーシャル試験によるアスファルト量の許容範囲及び基準アスファルト量 フィーダ、ホットビン、ミキサーの骨材の密度試験 アスファルト・骨材ならびにアスファルト混合物の加熱温度測定 アスファルト混合物の敷均し時の温度測定 アスファルト抽出試験 骨材のフルイ分け試験 骨材の単位容積重量試験 プルーフローリング |  |